## Slide 1
Séminaire Bucuresti 2011
Azo-polymères photosensibles pour des aplications biologiques
IFA, Bucuresti, 20 octobre 2011
Projet bilateral franco-roumain
BIOAZO

## Slide 2
Objectifs
L’objectif principal du projet est la synthèse et l’étude
des applications biologiques des polymères sensibles
a des stimuli extérieurs (lumière, température)
la préparation de films nanostructurés comme support pour les cultures cellulaires
la possibilité d’immobilisation et nano-manipulation laser de biomolécules
synthèse d’azo-polymères amphiphiles pour les micelles photosensibles
synthèse de polymères greffés pour des micelles thermosensibles

## Slide 3
Plan de recherche
Le point fort du projet c’est une parfaite complémentarité des groupes:
UTIasi - synthèse et caractérisation des polymères
- caractérisation des systèmes micellaires
- modélisation moléculaire
INFLPR - nano structuration des filmes par irradiation laser en pulses
IB - tests cellulaire
CEA - nano structuration des films par irradiation laser continue
- nano-manipulation laser des biomolécules
Partenaires
F - Commissariat a l’Energie Atomique - Laboratoire Capteurs et
Architectures Électroniques (Dr. Licinio ROCHA)
R - Université Technique « Gheorghe Asachi » Iasi
(Prof. Nicolae HURDUC)
- Institut National de la Physique des Lasers, Plasma et
Radiations, Bucuresti (Dr. Victor DAMIAN)
Institut de Biologie de l’Académie Roumaine (Dr. Norica NICHITA)

## Slide 4
Polymères photosensibles
trans
cis
VIS
UV
micelles
vésicules
UV
VIS
ou
Systèmes photosensibles
0,1 D
3,5 D

## Slide 5
Surfaces nano-structurées
Polarized laser beam
M. Narita, F. Hoshino, M. Mouri, M. Tsuchimori, T. Ikawa, O. Watanabe
Macromolecules 2007, 40, 623-629

## Slide 6
Surfaces nano-structurées
A
B

## Slide 7
Surfaces nano-structurées

## Slide 8
Variation de l’intensité du signal diffracté par le réseau au cours de sa formation. Le signal croît avec les structures lorsque le film est irradié avec un système d’interférences et décroît à chaque fois que le système d’interférences est stoppé
Surfaces nano-structurées

## Slide 9
Surfaces nano-structurées
Irradiation laser en pulse (INFLPR Bucuresti)

## Slide 10
Surfaces nano-structurées

## Slide 11
Surfaces nano-structurées

## Slide 12
Cultures cellulaires
Cultures cellulaires
Dr. Norica Nichita

## Slide 13
20x
Overview- number of cells
60x
AR 49
non structured area
AR 49
structured area
Cultures cellulaires

## Slide 14
20X
overview -number of cells
60X
AR39
non-structured area
AR39
structured area
Cultures cellulaires

## Slide 15
Control
Overview number of cells (20X)
Structural details: actin-red,
tubulin- green, nucleus-blue(40X)
IM48-1
Plane area
(No cells on the structured area)
Polysiloxane modifie avec azobenzene
Cultures cellulaires

## Slide 16
Etudes AFM
55 %
air
eau

## Slide 17
L’importance des résultats
Il n’ya pas beaucoup des articles dans la littérature concernant les films azo-polymères nano-structurées (seulement deux).
Les groupes de recherche :
- Seoul National University, Seoul, Korea (2005-2006)
- Université d’Angers - Prof. Nunzi - Réseaux de surface auto-organisés dans les films minces d’azo-polymères (thèse) - 2007 (pas de publications concernant les cellules)

## Slide 18
Micelles photosensibles
+
8 7 6 5 4 3 2 1 0 ppm
Silvia Grama

## Slide 19
Micelles photosensibles
C = 0,01g/L
C = 0,1g/L
C = 0,15g/L
TEM
SEM
SEM
Chart: Hydrodynamic radius (nm)
Chart: Hydrodynamic radius (nm)
Polysiloxane modifiée : 62% azo et 25 % dimethyldodecylamine
(A) distribution de l’intensite (B) distribution des masses
DLS

## Slide 20
Micelles photosensibles
A
B
Dr. Ioana Moleavin

## Slide 21
Micelles photosensibles
 | CCA (g/L) | Conc. (g/L) | I1/I3 |  | 
 |  |  | Non-irradie | UV 15 min | UV 30 min
Azo 45%; TEA 36% | 3x10-3 | 2,7 x 10-2 | 1,36 | 1,51 | 1,54
Azo 45%; TBA 36% | 3x10-3 | 2,7 x 10-2 | 1,26 | 1,53 | 1,53
Azo 62%; DMDA 25% | 6x10-3 | 2,3 x10-2 | 1,34 | 1,70 | 1,72
Désagrégation UV
Polysiloxanes
 | CCA (g/L) | Conc. (g/L) | I1/I3 |  | 
 |  |  | Non-irradie | UV 15 min | UV 30 min
Azo 56%; DMDA 30% | 5x10-3 | 2,9x10-2 | 1,40 | 1,69 | 1,70
Azo 40%; TBA 15% | 5x10-3 | 1,7x10-2 | 1,40 | 1,46 | 1,44
Poly(chloromethyl styrènes)
DMDA = Dimethyldodecylamine; TEA = Triethylamine; TBA = Tributhylamine
 | CCA (g/L) | Conc. (g/L) | I1/I3 |  | 
 |  |  | Non-irradie | UV 15 min | UV 30 min
Azo EC 45%; DMDA 15% | 5x10-3 | 3,6x10-2 | 1,36 | 1,39 | 1,37
Azo EC 45%; TBA 35% | 8x10-3 | 1,5x10-2 | 1,41 | 1,59 | 1,53
Polysiloxanes

## Slide 22
Azo 33% TBA 38%
Azo 32% TEA 35%
24 chaines
8.000 molécules d’eau
Modélisation moléculaire
A
B

## Slide 23
Micelles photosensibles
Agrégation micellaire
surface amphiphile
GROMACS
section micelle

## Slide 24
Micelles photosensibles
Agrégation micellaire - Azopolysiloxane modifié
avec dimethyldodecylamine

## Slide 25
Polymérisation radicalaire contrôlé
No. | Initiateur | Rapport copolymérisation | Mw | Polydispersite | Tg (oC)
7 | Cyclique (1,24) | DMA | 47.959 | 1,37 | 65
8 | Linéaire (1,50) | DMA | 93.200 | 1,60 | 88
10 | Cyclique (1,24) | DMA/AB = 20/1 | 43.700 | 1,40 | 64
12 | Cyclique (1,24) | DMA/AB = 1,6/1 | 41.500 | 1,42 | 29
13 | Linéaire (1,50) | DMA/AB = 1,8/1 | 80.700 | 1,71 | 33
14 | Cyclique (1,24) | DAM/AB = 2,4/1 | 43.200 | 1,39 | 38
15 | Linéaire (1,50) | DAM/AB = 2,4/1 | 85.100 | 1,65 | 37
SET-LRP

## Slide 26
Polymères thermosensibles
Polysiloxane greffé avec poly(N-Isopropylacrylamide)

## Slide 27
Polymères thermosensibles
Polysiloxane greffé avec N-isopropylacrylamide et
dimethylacrylamide

## Slide 28
Polymères thermosensibles
14
15
14
DAM/AB = 2,4/1

## Slide 29
Bénéfices
Bénéfices pour les partenaires
Rigid and flexible azopolymers modified with donor/acceptor groups. Synthesis and photochromic behaviour.
A. Raicu Luca, L. Rocha, A.-M. Resmerita, A. Macovei, M. Hamel, A.-M. Macsim N. Nichita, N. Hurduc
Express Polymer Letters, 5 (11) 959–969 (2011) DOI: 10.3144/expresspolymlett.2011.94
Amphiphilic azopolymers capable to generate photo-sensitive micelles.
I. Moleavin, C. Ibanescu, A. Hodorog-Rusu, E. Peptu, F. Doroftei, N. Hurduc
Central Eur J Chem – 9 (6), 1117-1125 (2011)
Thermo-sensitive polymers based on graft polysiloxanes
A. D. Rusu, C. Ibanescu, M. Danu, B. C. Simionescu, L. Rocha, N. Hurduc
Polymer Bulletin – sent for publication
Mass transport in low Tg azo-polymers: effect of additional donor/acceptor groups on the surface relief grating
induction and stability.
A. Raicu Luca, I. Moleavin, N. Hurduc, L. Rocha
Macromolecular Chemistry and Physics – in preparation
Thermal stability study of azo-polysiloxanes with biological applications
Gabriela Lisa, Cristina Paius, Alina Raicu, Nicolae Hurduc
Journal of Thermal Analysis – in preparation

## Slide 30
Perspectives
Perspectives
Générer un réseau d’excellence pour le domaine des polymères intelligents, avec des applications biologiques en attirant d’autres groupes de recherche ( Université Paris 6 - prof. L. Bouteiller et École Polytechnique Fédérale de Lausanne – prof. Harm-Anton Klok) et après essayer de déposer des projets dans des compétitions européennes (FP 8)
Renforcer les échanges de personnel entre les différents laboratoires: thèse/stage en cotutelle à l’interface chimie biologie optique.